ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клей для поролона

ТУ 2311-011-00279835-2009

Описание: Представляет собой раствор сополимера на основе стирола и бутадиена в органических растворителях с добавкой синтетических смол и модификаторов.

Применение: Клей разработан специально для применения на предприятиях по изготовлению и ремонту мягкой мебели.Предназначен для склеивания изделий из поролона и приклеивания их к основам из дерева, окрашенного (загрунтованного) металла, картона и ДВП., для склеивания полиуретановой и полиэфирной губки, сатина, войлока, джута, обивочной резины, ковров и других обивочных материалов к металлическими бетонным основаниям, а ткже основания из сырой и лакированной древесины.

Не рекомендуется склеивание полимерных материалов, содержащих пластификатор.

В производстве мягкой мебели клей используется для соединения между собой поролонов, а также поролона с деревом, пластиком, искусственной и натуральной кожей, обивочной тканью. При сборке матрасов, кроме полоронов склеивают кокосовую койру, латексные ППУ, шерстяные, войлочные и различные нетканные материалы.
Свойства:

- Образует эластичный высокопрочный водостойкий клеевой шов

- Не деформирует склеиваемые материалы

- Нанесенный клеевой слой достаточно долгое время сохраняет остаточную липкость, что удобно при работе на больших площадях

- Не пенетрирует склеенные материалы

- Не требует тщательного перемешивания перед применением

- Полностью готов к применению

Упаковка: канистры полиэтиленовые емкостью 5-10л или ведра металлические вместимостью 18-20л. Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды потребительской и транспортной тары.

Хранение: 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая с опалесценцией жидкость красного цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 42-50 |
| Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 80-160 |
| Открытое время, мин | 3-5 |
| Сопротивление шва отрыванию для соединения поролон/поролон | Разрыв по поролону |