ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клей кремнийорганический термостойкий КТ – 30

Клей КТ-30 представляет собой раствор полиметилвинилсилазана в толуоле. Отверждается на воздухе при комнатной температуре. Клеевое соединение является температуростойким в интервале температур от минус 600С до плюс 3000С и устойчиво к воздействию любых климатических условий.

Клей КТ-30 применяется для склеивания вулканизированных резин на основе силиконового каучука и крепления их к металлам, склеивания керамических деталей и изделий, приклеивания силикатного стекла к металлу и защиты полупроводниковых диодов.

Технические требования ТУ 6-02-760-78

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид Механические примеси Содержание нелетучих веществ,% Условная вязкость по ВЗ-4, с Содержание азота , % , не менее Прочность связи резины со сталью, кг/см2, не менее а) при 200С: резины ИРП-1266 резины ИРП-1401 б) при 2000С: резины ИРП-1266 резины ИРП-1401 | Жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Отсутствие 75 - 85 20 - 100 19,0% 12 15 4 4 |
| Требования безопасности |
| Токсичность и пожароопасность клея КТ-30 определяется свойствами входящего в его состав толуола. Температура вспышки - 4оС, температура самовоспламенения - 490оС Средства пожаротушения: СИ-ВК; СИ-2; СЖБ-БЖ-2 |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Клей КТ-30 упаковывают по ГОСТ 9980.3 в тару, указанную для кремнийорганических клеев, группа 2. Разрешается упаковывать клей КТ-30 в стеклянные бутыли вместимостью до 10л с герметично закрывающимися пробками. Клей КТ-30 транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Клей КТ-30 хранят в сухих складских помещениях в защищенном отдействия прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 10 до 300С. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. |
| Требования по эксплуатации |
| При применении клея КТ-30 для склеивания (крепления) резины с металлом, резину выдержать не менее 24 ч при влажности для резины ИРП01266 не ниже 100%, для ИРП-1401 не ниже 70% |