ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клей ВК-9 (двухкомпонентный) ПИ 1.2А.526-99

Состав: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) представляет собой двухкомпонентную эпоксидную композицию холодного отверждения. Состоящую из эпоксидных и полиамидных смол, модифицированных кремнийорганическими соединениями и минеральными наполнителями (асбест, нитрид бора, двуокись титана и др.).

Применение: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) предназначается для клеевых, клеесварных и клеерезьбовых соединений из стали, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, неметаллических материалов в конструкциях, работающих от минус 60С до плюс 125С длительно, при плюс 200С - 500ч и при плюс 250С - 5ч.

Упаковка: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) поставляется в металлической или пластиковой таре комплектами по 1 и 5 кг или упаковке по требованию заказчика.

Транспортировка: Клей ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

Физико-химические характеристики Клея ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99):

| Наименование показателя | Норма по инструкции |
| --- | --- |
| Внешний вид | Однородная вязкотекучая масса от серого до белого цвета (в зависимости от наполнителя) без посторонних включений. |
| Жизнеспособность при +(15-20)С, ч | 2,5 |
| Прочность при сдвиге клеевых соединений сплава Д16АТ анодированного, кгс/см2, не менее при: -20С -80С -125С | 140 55 45 |

Хранение: Гарантийный срок хранения компонентов Клея ВК-9 (ПИ 1.2А.526-99) при комнатной температуре - 12 месяцев.