ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

ПЕНТЭЛАСТ 1110

однокомпонентный, нейтральный высокотемпературный герметик для профессионального и бытового использования.

#### Свойства

- Термостойкий – способен сохранять эксплуатационные св-ва при температуре от (–60˚С) до (+250˚С) возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до +300˚С.

- Высоковязкий – позволяет избежать растекания там, где это необходимо

- Безусадочный – не содержащий растворителя герметик не уменьшается в объеме после вулканизации

- Стойкий – абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению

- Всепогодное применение – герметик можно наносить как при низкой (-300 С), так и при высоких температурах (+600 С)

- Высокая адгезия к металлам, резинам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.

- Разнообразный выбор цветов – белый, красный, черный, голубой, зеленый, коричневый  и др.

#### Применение

ПЕНТЭЛАСТ 1110 применяется для склеивания металлических и неметаллических поверхностей, в том числе силиконовой резины, в различных областях техники, для герметизации швов контактирующих с горячими поверхностями в печах, двигателях. Для герметизации различной аппаратуры, работающей в среде воздуха, в условиях вибрации и защиты ее от воздействия влаги, в качестве жидкой прокладки в различных соединениях. А также, для герметизации резьбовых соединений трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий.

Способ применения

Срезать верхний кончик картриджа, навинтить наконечник на резьбу. Обрезать наконечник под углом 45°С. Наносить с помощью монтажного пистолета.

- Наносится на сухую, чистую, обезжиренную поверхность.

- Температура применения от – 10°С до + 60°С.

- Одного картриджа достаточно для герметизации 10-12 пог.м. при  толщине выхода силикона~5 мм.

- Застывший герметик не подлежит окрашиванию.

#### Меры безопасности

ПЕНТЭЛАСТ 1110 не относиться к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты при применении. Герметик следует применять в проветриваемых помещениях, при попадании на кожу или одежду может быть удален уайт-спиритом. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья. Хранить в недоступном для детей месте.

Основные показатели продукта

| внешний вид | вязкотекучая масса |
| --- | --- |
| режим эксплуатации, 0С | от –60 до +250 |
| динамическая вязкость, 200, Па.с | 400 - 600 |
| адгезионная прочность, МПа | 1,6 – 2,0 |
| прочность при растяжении, МПа, не менее | 2,0 |
| отн. удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| электрическая прочность (Епр), кВ/мм,не менее | 9,1 |
| Диэлектрическая проницаемость, ε,не более | 3,7 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь,tgδ, не более | 6,5.10-3 |
| Удельное объемное сопротивление, ρv | 7,2.1013 |
| Удельное поверхностное сопротивление, ρs | 1,0.1014 |

Срок хранения – 12 месяцев при температуре от –50 С до +400 С

Фасовка продукта

Герметик ПЕНТЭЛАСТ 1110 фасуется в картриджи по 310 мл, либо в ведрах по 7,00 кг