ООО «ХИМПРОДУКТ»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru |
| --- | --- |

Силиконовый клей-герметик	ПЕНТЭЛАСТ 1143

многофункциональный однокомпонентный кислотный клей-герметик для профессионально применения.

Свойства:

- Стойкий – абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению

- Прочный – обладает высокой прочностью при воздействии механических нагрузок

- Легкий и функциональный в применении – не требует праймеров для  увеличения адгезии, применяется как при пониженной (+50С), так и при высоких температурах (400С).

- Эластичен – обладает высокими свойствами при растяжении и сжатии, и сохраняет свои свойства как при низких (-500С), так и при высоких температурах (+2500С).

- Высокая адгезия – исключительная прочность прилипания к стеклу,  силиконовой резине, керамике, дереву, кирпичу, пластику и искусств.материалам (эпоксид. смола, полиэфир.) и т.д.

- Электроизоляционный – обладает высокими диэлектрическими свойствами.

- Режим эксплуатации от -600С до +2500С.

Применение: Пентэласт 1143 универсальный многофункциональный клей-герметик для склеивания материалов и герметизации швов. Используется в поверхностной герметизации и изоляции аппаратуры работающей в воздушной среде и защиты ее от воздействия влаги. Применяется в качестве заливочного состава в электронно-, радио- и электротехнике. Для склеивания силиконовой резины и приклеивания ее к другим материалам. Для герметизации материалов работающих в условиях вибрации. Для герметизации резьбовых соединений. Используется в качестве жидкой прокладки в механизмах, аппаратуре и прочих соединениях. Для заполнения швов, герметизации и приклеивания различных материалов в строительстве и ремонте.

Меры безопасности: ПЕНТЭДАСТ 1143 не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты. Клей-герметик следует применять в проветриваемых помещениях, при попадании на кожу или одежду может быть удален уайт-спиритом. В застывшем состоянии  не представляет вреда для здоровья. Хранить в недоступном для детей месте.

Основные показатели продукта:

| Внешний вид | Пастообразная масса |
| --- | --- |
| Цвет | Полупрозрачный, белый (под заказ: черный, синий, зеленый, коричневый желтый) |
| Режим эксплуатации, 0С | От -60 до +250 |
| Твердость по Шору | 30-35 |
| Удлинение при разрыве, %, не менее | 50 |
| Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее | 4,5 |
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 21 |
| Диэлектрическая проницаемость, не более | 3,1 – 2,8 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | (28 – 10)*10-4 |

Срок хранения: 12 месяцев при температуре от -50С до +400С в нераспечатанной упаковке.

Подготовка поверхности: Поверхность входящая в контакт с герметиком, должна быть сухая, очищенная от пыли, загрязнений, ржавчины, жира и т.п.

Фасовка продукта: Клей-герметик ПЕНТЭЛАСТ 1143 фасуется в картриджи по 310 мл.