ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Герметик силиконовый Пентэласт® 1159 автомобильный

нейтральный масло-бензостойкий термостойкий  герметик (для радиатора, масляной системы и др.)

Применяется для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен дефектных прокладок (в картере, коробке передач, заднем мосте и т.п.), неплотностей в строительных конструкциях, течей в металлических лодках. В газовой промышленности при герметизации разъемов корпусов подшипников, для предотвращения утечки масла, уплотнения воздушных и газовых магистралей.

Отличительные характеристики

- тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;

- сохраняет эксплуатационные свойства как при низких (-60°C), так и при высоких температурах (+270°C). Возможна кратковременная (до 50 часов) эксплуатация до +300°C;

- безусадочный - не содержащий растворителя автогерметик не уменьшается в объеме после вулканизации;

- абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;

- удобен в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);

- обладает высокой адгезией к металлам, силиконовым резинам, пластмассе, керамике, стеклу, плитке и т.д.

### Технические характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | тиксотропная масса |
| Режим эксплуатации, °C | от -60 до +270 |
| Время образования поверхностной пленки, мин., не менее | 30 |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Плотность, г/см3 | 1,35 |
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 23,5 |
| Стандартный цвет * | темно-серый |

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Автогерметик (радиатора, герметик маслянной системы и т.д.) Пентэласт®-1159 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Фасовка - картриджи по 310 мл.