ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Вазелин кремний органический КВ-3/10Э

Применяется для поверхностной защиты высоковольтовых керамических или стеклянных изоляторов, для снижения смачиваемости изделий из ситаллов, для герметизации p-n переходов и заполнения корпусов полупроводниковых приборов. Кремнийорганический вазелин придает высокие диэлектрические характеристики поверхностям различных электронных и электротехнических изделий.

## Особенности

- Гидрофобен, химически инертен, взрывобезопасен, нетоксичен, безопасен для человека и окружающей среды;

- Сохраняет свои рабочие свойства в широком температурном диапазоне от -60°С до +200°С;

- Хорошие диэлектрические свойства, малозависящие от температуры;

## Состав: высоковязкая паста, полученная загущением диметилсилоксановой жидкости аэросилом.

Продукт не подлежит Государственной регистрации

## Применение

- Придает высокие диэлектрические характеристики поверхностям различных электронных и электротехнических изделий (например печатных плат), от которых требуется работа при крайних температурах (от -60 до +200°С) в условиях высокой влажности и промышленных загрязнений;

- Поверхностная защита высоковольтных керамических или стеклянных изоляторов;

- Снижение смачиваемости изделий из ситаллов;

- герметизация p-n переходов и заполнение корпусов полупроводниковых приборов;

## Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления. Продукт хранят в герметично упакованной таре в закрытых складских помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от -30°С до +30°С.

## Основные свойства

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Пастообразный однородный продукт от светло-серого до серо-голубоватого цвета |
| Пенетрация, у.е | 200-240 |
| Пробивное напряжение при частоте 50 Гц, 20+5°С, кВ, не менее | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, 20+5°С, Ом·м, не менее: | 1 х 1014 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 мГц, 20+5°С, не более | 0,005 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 мГц, 20+5°С, не более | 2,8 |