ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

Полиметилсилоксановая жидкость (ПМС)

ПМС – хорошие диэлектрики: их удельное сопротивление около 1x1015 Ом*см, при 20°C и 1x1013 Ом*см при 150°C; электрическая прочность порядка 15-20 МВ/м. Электрические свойства ПМС слабо зависят от температуры и частоты. ПМС обладают очень малой теплоёмкостью и относительно хорошей теплопроводностью (у них она примерно в 3,8 раза ниже, чем у воды, что неплохо). ПМС имеют очень малый коэффициент поверхностного натяжения и, соответственно, хорошие смачивающие свойства. Как и все олигоорганосилоксаны ПМС гидрофобны.

Жидкости малой вязкости растворяются в ацетоне, этаноле, метаноле, этилен-гликоле. Вообще, типичные растворители для силиконовой жидкости: метиленхлорид, хлорофтороуглероды, эфир, ксилен, метил-этил-кетон.

Основные свойства олигодиметилсилоксанов.

|  | ПМС-5 | ПМС-20 | ПМС-50 | ПМС-100 | ПМС-400 | ПМС-700 | ПМС-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя степень полимеризации | 4-5 | 13-15 | 23-28 | 68 | 138 | 190-210 | 248 |
| Плотность при 20С, г/см3 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Вязкость, мм2/с при -50°C | 30 | 172 | 398 | 880 | 2884 | 5000 | 8500 |
| Вязкость, мм2/с при 20°C | 4,5 - 5,5 | 18 - 22 | 45 - 55 | 95 - 105 | 380 - 420 | 665 - 735 | 950 - 1050 |
| Вязкость, мм2/с при 50°C | 2-2,5 | 14 | 32 | 55 | 208 | 400 | 750 |
| Температура кипения, °C | 170 | 250 | 250 | >300 | >300 | >300 | >300 |
| Температура застывания, °C | -68 | -66 | -66 | -64 | -62 | -62 | -60 |

Непосредственно ПМС могут использоваться в качестве:

- диэлектрической и охлаждающей жидкости для трансформаторов, выпрямителей. магнетронов и т.д.;

- смазки при формовании и экструдировании изделий из пластических материалов, для смазки контактов между пластиком и резиной, смазки конвеерных лент при производстве пищевых продуктов;

- рабочей жидкости для гидравлических муфт, трансмиссий, гидравлических, тормозных и демпфирующих жидкостей;

- составляющих при производстве ПАВ в качестве пеногасителей, продуктов для организации потока жидкости при транспортировке;

- теплоносителей, жидкостей термостабилизированных ванн.

Жидкости с вязкостью (0,65-20 мм2/с) имеют высокую сжимаемость, широкий диапазон рабочих температур и поэтому эффективны в качестве теплоносителей в теплообменниках и термостатах. Хорошие диэлектрические характеристики одновременно с хорошими характеристиками как теплоносителя позволяют использовать силиконовые жидкости в энергетике, например для охлаждения магнетронов или в качестве трансформаторного масла в пожаробезопасных силовых и распределительных трансформаторах.

Силиконовые жидкости средней вязкости (50-1000 мм2/с) используются в качестве гидравлических и тормозных жидкостей в различных механизмах. Также они могут использоваться в качестве теплоносителей открытого типа, поскольку имеют малую испаряемость. Жидкости высокой вязкости (5000-2500000 мм2/с) находят широкое применение в качестве основы смазывающего масла, а также в качестве жидких демпферов в амортизаторах.

В текстильной промышленности ПМС используются для смягчения тканей из хлопка и синтетики, придания техническим тканям свойств водоотталкивания, абразивной прочности. В процессе производства силиконовые жидкости используются для подавления пены. Свойства распространения звука в силиконовой жидкости позволяют использовать их в акустике или при производстве оптоволокна или оптронных приборах.

ПМС используются для производство герметиков, красок, покрытий, клеев и т.д.