ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

## КДА

### СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МОДИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ КДА
ОКП 22 2539     ТУ 2225-032-02003306-97

Представляет собой эпоксидно-диановую смолу марки ЭД-20, модифицированную алифатической смолой марки ДЭГ-1.
Вид упаковки: оцинкованные барабаны вместимостью 53 кг.
Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств.
Гарантийный срок хранения смолы КДА - 1.5 года.
Изготовитель - ОАО «УФАХИМПРОМ».
Гигиенический сертификат - № 2071 от 22.10.97 г.
Применяют в качестве заливочных, пропиточных, клеевых и герметизирующих составов в электро- и радиотехнике, приборостроении, авиационной промышленности.
Вследствие небольшой вязкости смол упрощается технология изготовления из них различных изоляционных деталей сложной конфигурации.
Свойства эпоксидных смол могут быть изменены при введении различных наполнителей, что приводит к уменьшению усадки при отверждении, повышению твердости, снижению температурного коэффициента линейного расширения и повышению теплостойкости.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- |
|  | КДА |
| Внешний вид | Вязкая, прозрачная смола от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
| Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 21.5 |
| Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.008 |
| Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0.6 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1.5 |
| Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0.2)°C, не более | 4.5 |
| Время желатизации при(20±2)°C, мин., не менее | 70 |
| Пористость отвержденного продукта | отсутствие |