ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Компаунд К-50

ТУ 38105346-81

Представляет собой раствор пасты У-30 и эпоксидной смолы в смеси растворителей и отвердитель.
Предназначен для создания газо и гидроизоляционных, антикоррозийных, химическистойких покрытий железобетонных изделий, металлоконструкций и пр., эксплуатируемых на воздухе, под землей, в воде, в морской воде, в топливе,  маслах, нефти, в растворителях, слабокислых и слобощелочных средах, в условиях повышенного ультрафиолетового облучения при температурах от минус 60 до 130 градусов Цельсия.
На компаунд К-50 гарантируется 20-летний срок службы в условиях воздействия нефти и воды при соблюдении технологии нанесения компаунда и подготовки защищаемой поверхности:

- Толщина покрытия должна быть не менее 1 мм.

- Способ нанесения – кистевой ( возможен вариант краскопульта).

- Сварные швы защищаются дополнительно герметиком У-30М или У-30МЭС-5 с перехлестом шва.

- Поверхность должна быть обезжирена и отпескоструена.