ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Смола ПО-300

ТУ 2224-092-05034239-96 изм. 1

Показатели качества

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условная вязкость 60% раствора смолы в ксилоле по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,0±0,5) С,с | 20-30 |
| 2 | Аминное число, мг КОН/г | 280-310 |
| 3 | Массовая доля свободного амина,% | 1-4 |