ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Смолы марок СЭДМ  представляют собой продукты модификации эпоксидных смол    ЭД-2О или ЭД-16 кремнийорганическими соединениями.

Смолы марок СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3, СЭДМ-3Р, СЭДМ-4, СЭДМ-8  выпускаются по ОСТ 6-06-448-95 и СЭДМ-6 по  ОСТ 6-05-5125-82.

Модифицированные смолы предназначены для изготовления термостойких клеев, компаундов, стеклотекстолитов и пресспорошков.

Смола СЭДМ-1 - для изготовления клеёв ВТ-200, К-600, стеклотекстолита СКТФ, стеклоткани СКТФ и компаунда ТКЗ.

Смола СЭДМ-2 - для изготовления клея ВТ-25-200, ОК-СТ и компаунда ТКП.

Смола СЭДМ-3 - для изготовления  клеёв ВТ-10 («Криосил»), К-800, пресспорошка ТЭМП-250.

Смола СЭДМ-3Р - для изготовления клеёв (склеивание полиимидных плёнок) и для клеёв, работающих при криогенных температурах.

Смола СЭДМ-4 - для изготовления клеёв ТКЛ-75, ТКМ-75 и ТКП-250.

Смола СЭДМ-6 - для  изготовления клея  К-300-61.

Смола СЭДМ-8 - для изготовления термостойких клеёв.

Технические характеристики

| Наименование показателей | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | СЭДМ-1 | СЭДМ-2 | СЭДМ-3 | СЭДМ-3Р | СЭДМ-4 | СЭДМ-6 | СЭДМ-8 |
| Внешний вид | от светло- до темно-коричневого цвета | от бесцветного до коричневого цвета | от светло- до темно-коричневого цвета | темно-коричневого цвета | от коричневого до темно-коричневого цвета | светло-желтого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 99,0 | 98,5 | 99,0 | 78,0 | 98,0 | 87,0 | 97,0 |
| Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 12,0 | 14,0 | 15,5 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 17,0 |
| Массовая доля титана, %, не менее | - | - | - | - | 1,5 | - | 0,6 |
| Массовая доля кремния, %, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 2,0-3,0 | - |
| Время желатинизации при 250С, с., не более | - | - | - | - | - | 420 | - |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при 500С, не более | - | 300 | - | - | - | - | - |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев для смолы СЭДМ-6, 6 месяцев для смол СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3, СЭДМ-3Р и 3 месяца для смол СЭДМ-4, СЭДМ-8 со дня изготовления.