ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Калофер Герметик для печей

(Calofer Oven Sealant)

Страницы: 1

Технические данные:

| Основа | Силикат натрия |
| --- | --- |
| Консистенция | Стабильная паста |
| Система отвердевания | Физическое высыхание |
| Плотность | 1,65 г / см³ |
| Термостойкость | Максимум +1500°C |

Описание продукта :

Герметик на основе силиката натрия устойчивый к воздействию очень высоких температур (до 1500 °C ). Не содержит вредного асбеста. Не крошится и не трескается после отверждения.

Области применения :

- герметизация швов и отверстий в местах где выступают высокие температуры

- уплотнения вокруг дымоходов, печей, каминов, котлов центрального отопления и т.п.

- монтаж печного оборудования, их ремонт и консервация.

Цвет и упаковка :

Цвета : черный Упаковка : картридж 300 мл

Хранение :

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до

+25 °C.

Ширина зазора :

Минимальная ширина и глубина: 5 мм При ширине большей 15 мм просим

консультироваться с техническим отделом Соудал.

Инструкция по применению:

- поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи

- пористые поверхности легко смочить для улучшения прилегания

- наносить при помощи монтажного пистолета

- температура использования от +5°C до +30°

- медленное нагревание герметика в течение 12 часов после нанесения предотвращает образованию пузырьков

- очищение водой сразу после использования

Рекомендации по безопасности:

Применять стандартные меры безопасности.

- избегать контакта с кожей

- в случае контакта с кожей немедленно промыть водой

- может вызывать раздражение глаз

- во время работы проветривать помещение

- используйте защитные перчатки

храните от детей

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание