ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

MIROBOND – Клей-герметик для зеркал

Технические данные:

| Основа | полисилоксан |
| --- | --- |
| Консистенция | Стабильная паста |
| Система отвердевания | Под воздействием влаги |
| Образование поверхностной пленки | Около 30 мин. |
| Скорость отвердевания | 1,0 мм / 24 ч |
| Твердость | 20 ± 3 Шор А |
| Плотность | 1,5kg/m³ |
| Термостойкость | От -40°C до +150°C |
| Восстановление объема | > 90 % |
| Макс. допустимая деформация | 25 % |
| Модуль эластичности | 0,30 Н / мм² (DIN 53504) |
| Предел прочности | 1,00 Н / мм² (DIN 53504) |
| Отн. удлинение при разрыве | 700 % (DIN 53504) |

Описание:

Soudal Mirobond – это высококачественный, нейтральный, эластичный, однокомпонентный клей-герметик на основе силикона.

Свойства:

- Очень легкое нанесение

- Не вызывает коррозию металла, подходит для щелочных материалов

- Остается постоянно эластичным

- Очень хорошее сцепление со многими материалами

Применяется:

Наклеивание зеркал, даже на неровные поверхности Герметизация соединений на зеркальных стенах

Цвет и упаковка :

Цвет: светло-серый Упаковка: картридж 310 мл

Срок годности:

1 год в невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте при t от +5°C до +25°C

Поверхности:

Материалы: все общепринятые стройматериалы

Требования к поверхностям: чистые, сухие, без пыли и жира

Подготовка поверхности: пористые поверхности можно обработать грунтом Soudal Primer 150, непористые поверхности грунтовки не требуют

Размеры соединений:

Минимальная ширина: 10 мм Максимальная ширина: не определено Минимальная толщина слоя: 3 мм

Рекомендуется: при наклейке зеркальных стен, использовать фиксаторы между отдельными зеркалами

Нанесение:

Метод нанесения: при помощи монтажного пистолета

Температура нанесения: от +1°C  до +30°C

Очистка: уайт - спиртом сразу после нанесения Отделка: мыльным раствором до образования пленки

Technical Data Sheet

MIROBOND – Клей-герметик для зеркал

Меры безопасности:

- Соблюдать требования повседневной гигиены.

- Из-за большого разнообразия в качестве зеркал убедительно рекомендуем провести предварительный тест

- Зеркала должны быть зафиксированы

специальными подпорками до полного высыхания клея. Время фиксации зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного клея.

- Время подпорки зависит от размеров и массы зеркала, а также от количества использованного Mirobond

- При наклеивании больших и тяжелых зеркал необходимо всегда использовать

качественную двусторонне клеящуюся ленту (для начального сцепления)

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.