ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

|  | SILIRUB 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Страницы: 1 из 2 |  |
| Технические данные: |  |  |  |  |
| Основа | Полисилоксан |  |  |
| Консистенция | Паста |  |  |  |
| Механизм отверждения | Влажностная полимеризация |  |
| Образование поверхностной | Ок. 5 минут (при 20 °C | и отн. влажности 65%) |  |
| пленки |  |  |  |
| Скорость отверждения | 2 мм в сутки (при 20°C | и отн. влажности 65%) |  |
| Твердость по Шору А | 255 |  |  |  |
| Плотность | 1,03 г/см | (прозрачный, бриллиантовый белый) |  |
|  | 1,25 г/см3 (цветные) |  |  |
| Максимальная деформация | 25% |  |  |  |
| Усадка | < 5 % |  |  |  |
| Температура использования | От + 1 °C | до + 30 °C |  |  |
| Термостойкость | От – 60 °C | до +180 °C |  |  |
| Упругое восстановление | >80% |  |  |  |
| Модуль эластичности | 0,30 Н/мм2 (DIN 53504) |  |  |
| Прочность на отрыв | 1,30 Н/мм2 (DIN 53504) |  |  |
| Удлинение до разрыва | 800% (DIN 53504) |  |  |

Описание продукта:

Silirub 2 – высококачественный, нейтральный, эластичный однокомпонентный шовный герметик на основе силикона.

Характеристики:

- Готовый к использованию.

- Очень легкое нанесение

- Стойкость цвета, УФ-стойкость.

- Остается эластичным после полимеризации.

- Очень хорошая адгезия ко многим пористым и непористым материалам, в том числе: к камню, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также покрытому порошковой краской, стеклу, ПВХ и акрилу.

- Доступен в широкой гамме цветов.

- Низкий модуль упругости.

Области применения:

- Склеивание и герметизация в строительстве и конструировании.

- Работы по остеклению.

- Соединительные   швы   с   высокой

подвижностью между разнообразными строительными материалами.

- Герметизация  соединений  обработанного

дерева, металла, ПВХ профилей и стекла. В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Упаковка:

Цвет: прозрачный, белый, серый, алюминий, черный, коричневый, акажу, бронзовый, бежевый, светло-коричневый, дуб, камень, темно-коричневый, терракот, буйволова кожа, глянцевый белый, базальт, темно-серый.

Упаковка: туба 310 мл; колбаса 600 мл.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до

+25 °C.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

SILIRUB 2

Поверхности:

Типы: Любые традиционные материалы. Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

На пористых поверхностях рекомендуется использовать праймер 150. На непористых поверхностях не требуется применение праймеров. Средство Surface Activator следует использовать для улучшения адгезии к непористым материалам.

Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость.

Ширина зазора:

Минимальная ширина: 5 мм. Максимальная ширина: 30 мм.

Рекомендации:

ширина 5 10 15 20 25 30 глубина 5 10 10 12 15 15

Инструкция по применению:

Метод: выдавливающий пистолет.

Температура применения: от +1 °C  до +30 °C.

Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения. Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки.

Ремонт: с помощью Silirub 2.

Страницы: 2 из 2

Рекомендации по безопасности:

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда, а в частности:

Обеспечить хорошую вентиляцию места работы.

После контакта с кожей немедленно промыть обильным количеством воды.

Раздражает глаза. Хранить от детей.

Технические нормы, соответствия

- Бельгия: ATG 1808 (NIT 107).

- Франция: « Эластомерный герметик первой категории, применяемый без праймера для стекла, алюминия и бетона» ( марка SNJF).

|  Протокол | IANESCO 3812 | – марка |
| --- | --- | --- |
| « Пищевой» | для применения в | близости к |
| пищевым продуктам. |  |

- Германия: DIN 18540 Часть 2 – DIN 18545

Часть 2. Группа химических соединений Е.

- Великобритания: BS 5889 Тип А.

- США: TTS 001543a Класс А.

Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.