ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

SOUDAFLEX 40 FC

Технические данные:

| Основа | Полиуретан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Консистенция | Паста |  |  |
| Механизм отверждения | Влажностная полимеризация |  |
| Образование поверхностной | Ок. 15 минут (при 20 °C | и отн. влажности 65%) |  |
| пленки |  |  |  |
| Скорость отверждения | 3 мм в сутки (при 20°C | и отн. влажности 65%) |  |
| Твердость по Шору А | 405 |  |  |
| Плотность | 1,30 г/см3 |  |  |
| Максимальная деформация | 20% |  |  |
| Термостойкость | От – 30 °C до +90 °C |  |  |
| Упругое восстановление | >80% |  |  |
| Модуль упругости | 0,8 Н/мм2 (DIN 53504) |  |  |
| Прочность на отрыв | 1,7 Н/мм2 (DIN 53504) |  |  |
| Удлинение до разрыва | >700% (DIN 53504) |  |  |

Описание продукта:

Soudaflex 40 FC – высококачественный, однокомпонентный полиуретановый герметик с высоким модулем упругости, подходящий для множества задач по склеиванию и герметизации.

Характеристики:

- Очень легкое нанесение.

- Остается эластичным после полимеризации.

- Очень хорошая адгезия ко многим материалам.

- Отличная химическая стойкость.

- Специально разработан для бетона.

Области применения:

- Любые задачи по склеиванию и герметизации в строительстве.

- Структурное склеивание в вибростойких конструкциях.

Упаковка:

Цвет: белый, серый, черный, другие цвета – под заказ.

Упаковка: туба 310 мл; колбаса 600 мл.

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до

+25 °C.

Поверхности:

Типы: Любые традиционные строительные материалы, большинство металлов, полиэфирных материалов и пластиков, кроме стекла и ПВХ.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

- В очень теплом и влажном климате мы рекомендуем использовать праймер 100 на пористых поверхностях.

- На непористых поверхностях не требуется применение праймера.

- Непористые  поверхности  могут  быть

активированы средством Surface Activator. Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость.

Ширина зазора:

Минимальная ширина: 2 мм (склеивание). 5 мм (зазор).

Максимальная ширина: 10 мм (склеивание). 30 мм (зазор).

Минимальная глубина: 5 мм (зазор).

Рекомендации:

- При зазоре <12 мм: ширина = глубина.

- При зазоре >12 мм: ширина = глубина × 2.

Инструкция по применению:

Метод: выдавливающий пистолет.

Температура применения: от +1 °C  до +30 °C.

Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.

Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки.

Ремонт: с помощью Soudaflex 40 FC.

Рекомендации по безопасности:

Стандартная промышленная техника безопасности.

Замечания:

- При окрашивании красками, закрепляемыми окислением, могут происходить нарушения высыхания краски.

- Для проверки правильности выбора продукта, Soudal рекомендует проводить испытания адгезии.