ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 -10°C

При высоких температурах время отверждения сокращается, при низких – увеличивается.

Описание продукта:

Soudafoam  Professional  60  Winter  с

газом-вытеснителем, не содержащим CFC – одноком-

понентная,	саморасширяющаяся,

готовая к при-менению полиуретановая пена с насадкой для использования с пистолетом. Газ-вытеснитель абсолютно безвреден для озонового слоя.

Пена Soudafoam Professional 60 Winter была разработана для применения при температурах до - 10˚С.

DURAVALVE:

Новый клапан Duravalve гарантирует полную герметичность, препятствует утечке  газа  из  баллона,  подходит  ко  всем

стандартным пистолетам под пену. Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения.

Характеристики:

	Превосходная адгезия к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена)

- Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства

- Очень хорошая заполняющая способность

- Отличные монтажные свойства

- Превосходная стабильность (отсутствует усадка и эффект двойного расширения)

- Очень точная дозировка благодаря использованию пистолета

Области применения:

- Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков

- Заполнение пустот

- Заполнение швов в кровельных конструкциях

- Создание звукоизоляционного экрана

- Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций

- Звукоизоляция моторного отсека

- Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем

Лист технической информации

Арт.№ 115002

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 -10°C

Упаковка:

Цвет: светло-желтый,

Упаковка: аэрозольный баллон 750 мл

Хранение:

24 месяца в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Поверхности:

Типы:	любые	субстраты,	кроме	полиэтилена,

полипропилена

Качество	поверхности:	сухая,	очищенная	от

пыли и грязи

Подготовка: Увлажнение поверхности улучшает адгезию, ускоряет отверждение и позволяет создать более плотную структуру пены

Инструкция по применению:

Ремонт: с помощью Soudafoam Professional 60 Winter

Метод: Тщательно встряхнуть аэрозольный баллон перед применением, подсоединить к пистолету, следовать инструкции на этикетке Температура применения: от -10°C до +30°C Очистка: с помощью средства Gun & Foam cleaner, не дожидаясь отверждения

Рекомендации по безопасности:

	Стандартная промышленная техника безопасности.

- Используйте перчатки и защитные очки.

- Удалять отвержденную пену можно только механическим путем, не поджигать!

Замечания:

- Всегда   увлажняйте   поверхности   перед

нанесением пены, чтобы ускорить отверждение и улучшить структуру

- Высохшая ПУ пена должна быть защищена от УФ-излучения. Её следует окрасить или покрыть слоем герметика (силиконового, МС-полимерного и т.д.)

|  | Технические данные: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиуретан |
|  | Консистенция | Стабильная пена |
|  | Механизм отверждения | Влажностная полимеризация |
|  | Ячеистая структура | Ок. 70-80 % изолированных ячеек |
|  | Плотность | Ок. 23 кг/м³ (полностью отвержденная) |
|  | Образование поверхностной пленки | Ок. 8 минут (при 20°C и отн. влажности 65 %) |
|  | Скорость отверждения | 60 минут для зазора 3 см (при 20°C и отн. влажности 65%) |
|  | Выход пены | До 60 л пены из 1 л баллона |
|  | Термостойкость | От -40 °C до +90 °C (полностью отвержденная) |
|  | Температура применения | От -10°С до +25°С. |
|  | Изоляционный фактор | 35 мВт/м·К |
|  | Звукоизоляция | Rw - 58 дБ |
|  | Огнестойкость | B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2) |
|  | Прочность на сдвиг | 17 Н/см² (DIN 53427) |
|  | Сопротивление сжатию | 3 Н/см² (DIN 53421) |
|  | Сопротивление изгибу | 7 Н/см² (DIN 53423) |
|  | Влагопоглощение | 1 об.% (DIN 53429) |